## Produktinformation

# W 1141

### Wasserbasierendes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote® W1141 ist ein wässriges Trennmittel für die Entformung von synthetischen und natürlichen Kautschukmischungen. Die Anwendung von Marbocote® W 1141 ist schnell und einfach, es erzeugt eine widerstandsfähige, haltbare Schicht auf der Formoberfläche, die viele Entformungen gestattet, bevor die Trennschicht erneuert werden muß. Marbocote® W 1141 transferiert nicht auf den Formling, dieser bleibt trocken und sauber.

Produktvorteile:

- Leichte Anwendung

- Schnelle Aushärtung

- Saubere Oberflächen

- Sichere wässrige Rezeptur

- Geringer Geruch

- Hoher Glanz

- Minimaler Formenaufbau

- Verringerte Formverschmutzung

- Dauerhaft; viele Entformungen pro Auftrag

- Vielseitig; entformt fast alle gängigen Kautschukmischungen

Physikalische Eigenschaften:

Erscheinung		-	Weiße Flüssigkeit

Geruch		-	schwach

Dichte		-	1.000 g/cc

Flammpunkt		- 	keiner

Lösemittel		-	Wasser

Ergiebigkeit		-	15 - 20m2 / L

Lebensdauer		- 	6 Monate

Lagerung			-	unterhalb von 35oC

Anwendung			-	Sprühen

Formtemperatur			-	mindestens 60oC

Merke:

Das polymere Harz in Marbocote® W 1141 reagiert unter Wärme. Marbocote® W 1141 wird gebrauchsfertig geliefert, weder Schütteln noch Rühren sind erforderlich.

Marbocote® W 1141 ist nicht geeignet für Silikonkautschuk. Fragen Sie uns bitte nach geeigneten Alternativen dafür.

Anwendungshinweise:

Bitte lesen Sie vor Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Vor dem Auftragen muß die Form sauber und trocken sein. Falls erforderlich, reinige man die Form mechanisch (zB durch Sand-, Metall- oder Trockeneis – Strahlen). Danach empfiehlt es sich die Form zu entfetten mit einem geeigneten Lösemittel. Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn Marbocote auf vollkommen gereinigten Formoberflächen aufgetragen wird.

Alle Arbeitsschritte sollten in gut belüfteter Arbeitsumgebung durchgeführt werden.

Marbocote® W 1141 kann mit allen gängigen Sprühvorrichtungen aufgetragen werden, die einen feinen Sprühnebel erzeugen können.

Die besten Resultate erzielt man, wenn man die folgenden Parameter einhält, in Abhängigkeit von der Formtemperatur.

| Formtemp. (Grad C) | Volumen (ml/min) | Luftdruck (bar) | Zahl der Schichten | Aushärtung* (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 100-150 | 4-5 | 4 | 3 |
| 150 | 80-100 | 3-4 | 4 | 5 |
| 120 | 70 | 3 | 5 | 8 |
| 90 | 60 | 2.5 | 6 | 15 |
| 60 | 40 | 2 | 8 | 30 |

Zwischen den einzelnen Auftragsschichten muß keine Wartezeit beachtet werden. ( * Die Aus-härtezeit muß nur befolgt werden nach dem letzten Auftrag). Man trage jede Schicht normal (90° Winkel) zur vorhergehenden auf.  Sprühe das Trennmittel direkt in die vorgeheizte Formoberfläche aus einer Entfernung von 10 bis 20 cm. Für schwer erreichbare Stellen empfiehlt es sich einen verlängerten Sprüharm zu verwenden. Für neue Formen empfiehlt es sich, beim erstmaligen Sprühen zusätzlich 2 weitere Schichten aufzutragen.  Vermeide übermäßigen Auftrag, der sich beispielsweise durch das Bilden von weißen Punkten auf der Form zeigt.

Auffrischung:

Wenn die Entformung schwerer wird, empfiehlt es sich, eine neue Schicht Marbocote® W 1141 aufzusprühen, wie oben beschrieben.

Merke: die angegebenen Zeiten sind erforderlich um einen zu 100% ausgehärteten Film und optimale Leistung zu gewährleisten.

Auffrischung:

Wenn die Trennung aus der Form beginnt, schwerer zu werden, trage eine weitere Schicht Marbocote W1141 wie oben beschrieben auf.

Bei Formen, die vor der Grundbeschichtung mit Marbocote W 1141 nicht völlig gereinigt werden konnten empfehlen wir, nach den ersten beiden Entformungen nochmals eine Schicht aufzusprühen.