## Technisches Datenblatt

# WC 36

### Wässriges Formtrennmittelkonzentrat

Produktbeschreibung:

Marbocote® WC36 ist ein wässriges Trennmittel Konzentrat für die Entformung von synthetischen und natürlichen Kautschukmischungen. Marbocote WC 36 kann bis zu 5 Teilen Wasser je Teil Trennmittel verdünnt werden. Die Anwendung des verdünnten Materials ist schnell und einfach, es erzeugt eine widerstandsfähige, haltbare Schicht auf der Formoberfläche, die viele Entformungen gestattet, bevor die Trennschicht erneuert werden muß.

Produktvorteile:

- Verdünnbares Konzentrat

- Das verdünnte Material ist bis 10 Tage stabil

- Schnelle Aushärtung

- Guter Schlupf

- Sichere wässrige Rezeptur

- Minimaler Formenaufbau

- Verringerte Formverschmutzung

- Dauerhaft; viele Entformungen pro Auftrag

- Vielseitig; entformt fast alle gängigen Kautschukmischungen

Physikalische Eigenschaften:

Erscheinung		-	Weiße Flüssigkeit

Geruch		-	schwach

Dichte		-	1.000 g/cc

Flammpunkt		- 	keiner

Lösemittel		-	Wasser

Ergiebigkeit		-	15 - 20m2 / L

Lebensdauer		- 	6 Monate

Lagerung			-	unterhalb von 35oC

Anwendung			-	Sprühen

Formtemperatur			-	mindestens 60oC

Merke:

Das polymere Harz in Marbocote WC36 reagiert unter Wärme. Lagere es in kühler Umgebung fern von direkter Sonneneinstrahlung. Marbocote WC 36 wird gebrauchsfertig geliefert, weder Schütteln noch Rühren sind erforderlich.

Marbocote WC36 ist nicht geeignet für Silikonkautschuk. Dafür verwenden Sie bitte Drylease 10 S.

Anwendungshinweise:

Bitte lesen Sie vor Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Vor dem Auftragen muß die Form sauber und trocken sein. Falls erforderlich, reinige man die Form mechanisch (zB durch Sand-, Metall- oder Trockeneis – Strahlen). Danach empfiehlt es sich die Form zu entfetten mit einem geeigneten Lösemittel.

Marbocote WC36 sollte vor Gebrauch mit weichem oder destilliertem Wasser verdünnt werden. Das verdünnte Produkt ist bis zu 10 Tagen stabil bei Temperaturen unter 35 °C.

Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn Marbocote WC36 auf vollkommen gereinigten Formoberflächen aufgetragen wird.

Alle Arbeitsschritte sollten in gut belüfteter Arbeitsumgebung durchgeführt werden.

Marbocote WC36 kann mit allen gängigen Sprühvorrichtungen aufgetragen werden, die einen feinen Sprühnebel erzeugen können.

Die besten Resultate erzielt man, wenn man die folgenden Parameter einhält, in Abhängigkeit von der Formtemperatur.

| Formtemp. (Grad C) | Volumen (ml/min) | Luftdruck (bar) | Zahl der Schichten | Aushärtung* (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 100 | 5 | 4 | 3 |
| 150 | 80 | 4 | 4 | 5 |
| 120 | 70 | 3 | 5 | 8 |
| 90 | 60 | 2.5 | 6 | 15 |
| 60 | 40 | 2 | 8 | 25 |

Zwischen den einzelnen Auftragsschichten muß keine Wartezeit beachtet werden. (* Die Aushärtezeit muß nur befolgt werden nach dem letzten Auftrag). Man trage jede Schicht normal (90° Winkel) zur vorhergehenden auf.  Sprühe das Trennmittel direkt in die vorgeheizte Formoberfläche aus einer Entfernung von 10 bis 20 cm. Für schwer erreichbare Stellen empfiehlt es sich einen verlängerten Sprüharm zu verwenden. Für neue Formen empfiehlt es sich, beim erstmaligen Sprühen zusätzlich 2 weitere Schichten aufzutragen.  Vermeide übermäßigen Auftrag, der sich beispielsweise durch das Bilden von weißen Punkten auf der Form zeigt.

Auffrischung:

Wenn die Entformung schwerer wird, empfiehlt es sich, eine neue Schicht Marbocote WC36 aufzusprühen, wie oben beschrieben.

21/3/02