## Technisches Datenblatt

# W 2130

### Wasserbasierendes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote® W 2130 ist ein wässriges Trennmittel für die Entformung von Silikonkautschuk-mischungen. Es kann mit weichem (destillierten) Wasser 1 zu 3 verdünnt werden. Die Anwendung von Marbocote W 2130 ist schnell und einfach, und gestattet hervorragende Trennung vieler Elastomere.

Produktvorteile:

- Silikonfrei

- Bis 1 zu 3 mit Wasser verdünnbar

- Leichte Anwendung

- Guter Schlupf

- Keine Aushärtung nötig

- Sichere wässrige Rezeptur

- Geruchlos

- Minimaler Formenaufbau

- Verringerte Formverschmutzung

- Vielseitig; entformt fast alle gängigen Kautschukmischungen

Physikalische Eigenschaften:

Erscheinung		-	klare Flüssigkeit

Geruch		-	keiner

Dichte		-	1.000 g/cc

Flammpunkt		- 	keiner

Lösemittel		-	Wasser

Ergiebigkeit		-	15 - 20m2 / L

Haltbarkeit		- 	12 Monate

Lagerung			-	unterhalb von 35oC

Nicht einfrieren!

Anwendung			-	Sprühen

Formtemperatur			-	20 -  170 °C

Merke:

Marbocote W 2130 wird gebrauchsfertig geliefert, weder Schütteln noch Rühren sind erforderlich.  Wenn gewünscht kann W 2130 mit deionisiertem oder destilliertem Wasser bis zu 1 zu 3 Teilen Wasser verdünnt werden. Die Verdünnung muss vom Verwender bestimmt werden und hängt ab von den spezifischen Bedingungen des Prozesses. Wenn verdünnt wird, achte man auf gutes Vermischen mit Wasser.

Anwendungshinweise:

Bitte lesen Sie vor Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Vor dem Auftragen muß die Form sauber und trocken sein. Falls erforderlich, reinige man die Form mechanisch (zB durch Sand-, Metall- oder Trockeneis – Strahlen). Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn Marbocote auf vollkommen gereinigten Formoberflächen aufgetragen wird.

Alle Arbeitsschritte sollten in gut belüfteter Arbeitsumgebung durchgeführt werden.

Marbocote W 2130 kann mit allen gängigen Sprühvorrichtungen aufgetragen werden, die einen feinen Sprühnebel erzeugen können.

Die besten Resultate erzielt man, wenn man eine Düsenöffnung von 0,5 bis 0,8 mm verwendet, und den Flüssigkeitsdruck auf 0,5 bis 1 bar einstellt bei einem Luftdruck von ca. 3 bar.

Marbocote W 2130 kann bei Formtemperaturen von 20°C bis 170°C aufgetragen werden.

- Man trage jede Schicht normal (90° Winkel) zur vorhergehenden auf. Bei neuen Formen empfiehlt es sich drei Schichten aufzutragen.

- Sprühe das Trennmittel direkt in die vorgeheizte Formoberfläche aus einer Entfernung von 10 cm bis 20 cm. Für schwer erreichbare Stellen empfiehlt es sich einen verlängerten Sprüharm zu verwenden.

- Unmittelbar nach Auftrag der 2. Schicht kann mit der Produktion (Formfüllung) begonnen werden.

Auffrischung:

Wenn die Entformung schwerer wird, empfiehlt es sich, eine neue Schicht Marbocote W 2130 aufzusprühen, wie oben beschrieben.  In den meisten Fällen soll Marbocote 2130 nach jeder Entformung neu aufgetragen werden, ibs. Wenn man es in verdünnter Form verwendet.

21/3/09