## Technisches Datenblatt

# Spraycote

### Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote® Spraycote ist bestimmt zur Entformung von glasfaserverstärkten Kunststoffen (Epoxy-, Polyester-, Vinylester-, Phenol- oder anderen Duroplastharzen) aus nicht-porösen oder Gel-beschichteten Formen. Marbocote Spraycote ist ideal für hochglänzende Oberflächen des Formlings geeignet, und es erzeugt eine hochglänzende Oberfläche allein durch den Sprühauftrag: man braucht nicht zu reiben oder zu polieren. Die Trennschicht ist dauerhaft und gibt etliche Entformungen pro Anwendung. Das Trenmittel überträgt sich nicht auf den Formling.

Produktvorteile:

- Leichte Sprühanwendung

- Keine Wartezeit zwischen den Schichten

- Keine chlorierten, nur umweltverträgliche Lösemittel

- Geringer Geruch

- Minimaler Formaufbau

- Hoher Glanz des Formteils

- Dauerhaft: gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Erscheinung		-	klare Flüssigkeit

Geruch		-	schwach

Dichte		-	0,74 g/cc

Lösemittel		-	aliphatische

Kohlenwasserstoffe

Bedeckung		-   15 bis 20 m2

Flammpunkt		-    0 °C

Lebensdauer		- 	6 Monate

Lagerung			-	für entflammbare

Flüssigkeiten vorsehen

Merke:

Das polymere Harz in Marbocote 75 ECO reagiert mit Luftfeuchtigkeit.   Bitte verschließen Sie den Behälter nach Gebrauch. Marbocote Spraycote wird gebrauchsfertig geliefert, kein Schütteln oder Mischen notwendig. Nicht mit anderen Lösemitteln vermischen.

Anwendungshinweise:

Bitte lesen Sie vor Verwendung das Sicherheits-datenblatt. Falls erforderlich, poliere man die Form, bis sie den gewünschten Glanz aufweist. Wenn man vorher ein wachsartiges oder silikonhaltiges Trennmittel verwendet hatte, entferne man alle Spuren dieses Trennmittels mittels eines lösemittelhaltigen Reinigers, wie z.B. Marbocote Mould Cleaner. Marbocote Spraycote kann über anderen semi-permanenten Trennmitteln aufgetragen werden ohne diese vorher zu entfernen. Trotzdem sollte die Form vor dem Auftrag sauber und trocken sein. Sorge für gute Be- und Entlüftung während des Sprühens. Am Besten geeignet für den Sprühauftrag ist eine HVLP (geringer Druck, hohes Volumen) Sprühvorrichtung.

Arbeitsschritte:

- Die Sprühvorrichtung sollte auf 2 bis 2,5 bar eingestellt werden und eine Düsenöffnung von weniger als 1,4 mm haben.

- Halte die Düse etwa 20 cm entfernt von der Formoberfläche, reguliere das Sprühvolumen  so, daß der Sprühfilm auf der Oberfläche nach 2 – 3 Sekunden abtrocknet. Wenn das Trocknen länger als 5 Sekunden dauert, wurde zu viel aufgetragen.

- Beschichte die gesamte Formoberfläche systematisch wie unter 1 und 2 beschrieben. Da die Trennschicht beim Trocknen transparent erscheint und kaum sichtbar ist, muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß alle Stellen der Form gut beschichtet werden.

- Sofort nach dem Auftragen der ersten Schicht trage die nächste auf, im 90° Winkel zur ersten. Keine Wartezeit erforderlich zwischen den Schichten!

- Für neue oder reparierte Formen braucht man 5 Schichten. Für bereits vorher beschichtete Formen reichen 3 Schichten aus.

- Nach dem Trocknen der letzten Schicht warte mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur zur Aushärtung der Schicht vor dem Formvorgang.

Tipps:

- Überprüfe vor dem Sprühen die Einstellungen der Sprühvorrichtung an den Formkanten

- Bei korrekter Einstellung der Sprühvorrichtung erzeugt man eine leichte Feuchte auf der Formoberfläche, die in wenigen Sekunden abtrocknet

- Wenn das Produkt zu stark aufgetragen wird (und nach dem Trocknen eine leichte Trübung sichtbar wird), reibe die Stelle mit einem sauberen trockenen Tuch ab und trage erneut, wie empfohlen, auf.

- Wenn etwas Produkt von der Sprühvorrichtung abtropft, trockne sofort ab und wiederhole den Sprühvorgang

- Fülle nur soviel Flüssigkeit ab, wie sofort verbraucht wird. Überflüssige Mengen dürfen nicht wieder in das Originalgebinde zurückgegossen werden.

Nachbeschichtung:

Wenn die Entformung schwerer wird, trage man eine Schicht Marbocote Spraycote auf, wie oben beschrieben.