## Formenreiniger

# Mould Cleaner

Produktbeschreibung

Marbocote® Formenreiniger (Mould Cleaner) ist eine Mischung organischer Lösemittel zur Entfernung von Schmutz, Fett und anderen Verschmutzungen von Formoberflächen. Er ist besonders wirksam um Silikone, Wachse oder andere Formverschmutzungen zu entfernen. Marbocote Formenreiniger kann verwendet werden auf allen metallischen oder duroplastischen Formoberflächen. Wir empfehlen sofort nach der Reinigung mit dem Marbocote Formenreiniger mit Trennmitteln oder anderen Formversiegelungen die Formoberfläche zu besprühen.

Produktvorteile

- Wirksamer Reiniger

- Mittlere Trocknungszeit

- Keine chlorierten Lösemittel

- Vielseitig, kann auf allen Formoberflächen angewandt werden

Physikalische Eigenschaften

Erscheinung		-	klare, farblose Flüssigkeit

Geruch		-	Ketone

Dichte		-	0,80 g/cc

Flammpunkt		- 	< 21°C

Lebensdauer		- 	3 Jahre

Lagerung			-	flammsicheres Lager – siehe Sicherheitsdatenblatt

Merke:

Die Formenreinigung sollte nur in gut belüfteter Umgebung stattfinden. Lösemittelsichere Handschuhe sind zu tragen.

Anwendungshinweise

Bitte lesen Sie vor Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.

Für die Reinigung von GFK-Formen empfehlen wir folgendes Vorgehen:

- tränke ein sauberes, trockenes Baumwolltuch mit dem Formenreiniger.

- Streiche über eine Formoberfläche von ca.

0,5 m2.

- Trockne mit einem zweiten trockenen Tuch den nassen Film ab. Warte damit nicht ab, bis der Film trocken ist, da dies nur dazu führt, daß die Verschmutzung auf der Oberfläche verbleibt.

- Wiederhole die Schritte 1 bis 3 an den noch nicht gereinigten Oberflächen.

- Wenn die Tücher schmutzig oder naß zu werden beginnen, ersetze sie durch trockene Tücher.

- Benetzte wiederholt die Tücher mit Formenreiniger

- Wiederhole diese Schritte bis die Form sauber ist.

Prüfung der Sauberkeit

Prüfe die Form optisch nach Spuren von Verunreinigungen. Falls erforderlich wiederhole die o.g. Schritte zur Reinigung der Form in diesem Bereich. Um zu überprüfen, ob die Form sauber ist, nimm ein Tesa - Klebeband und drücke es auf die Form. Wenn es möglich ist, es gut und leicht abzuziehen, dann ist die Oberfläche in Ordnung. Falls man deutlichen Widerstand spürt, wiederhole man den Reinigungsvorgang.

16/10/02