# GRP Formversiegler

Mould Sealer

Produktbeschreibung

Marbocote® GRP Formenversiegler ist bestimmt zur Versiegelung von Formoberflächen aus faserverstärkten Kunststoffen (Polyester, Epoxy, Vinylester) oder auch aus Metall. Marbocote GRP Formenversiegler ist eine polymere Harzlösung in einem Gemisch von organischen Lösemitteln. Es versiegelt zum einen mikroporöse Oberflächen, zum anderen auch kleinere Kratzer auf der Formoberfläche. Das Ergebnis ist eine glatte, hochglänzende Oberfläche, die geeignet ist weitere Trennmitteldeckschichten aufzunehmen.

GRP Formenversiegler wird empfohlen für neue Formen – die naturgemäß noch Mikroporen haben – sowie zur Ausbesserung gebrauchter Formen (Kratzer, etc.).

#### Produktvorteile

- Wirksame Formversiegelung

- Leichte Anwendung

- Verbessert Formenglanz

- Geringer Geruch

- Minimaler Formaufbau

- Auf allen Formoberflächen anwendbar

Physikalische Eigenschaften

Erscheinung		-	klare Flüssigkeit

Geruch		-	schwach

Dichte		-	0,80 g/cc

Lösemittel		-	aliphatische, aromatische

Kohlenwasserstoffe

Flammpunkt		- 	40 °C

Bedeckung		-	20 – 25 m2/ liter Haltbarkeit		- 	12 Monate

Lagerung			-	für entflammbare

Flüssigkeiten vorsehen

Merke:

Das polymere Harz in GRP Formenversiegler reagiert mit Luftfeuchtigkeit.   Bitte verschließen Sie den Behälter nach Gebrauch. GRP Formenversiegler wird gebrauchsfertig geliefert, kein Schütteln oder Mischen notwendig.

Anwendungshinweise

Bitte lesen Sie vor Verwendung das Sicherheitsdatenblatt. Falls erforderlich, poliere man die Form bis sie den gewünschten Glanz aufweist. Wenn man vorher ein wachsartiges oder silikonhaltiges Trennmittel verwendet hatte, entferne man alle Spuren dieses Trennmittels mit Hilfe eines lösemittelhaltigen Reinigers, wir empfehlen Marbocote Formenreiniger.

Marbocote GRP Formenversiegler kann über anderen semi-permanenten Trennmitteln aufgetragen werden ohne diese vorher zu entfernen. Trotzdem sollte die Form vor dem Auftrag sauber und trocken sein.

Arbeitsschritte:

- Trage Marbocote GRP Formenversiegler mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch auf.

- Wische das nasse Tuch über die Formoberfläche, etwa eine Fläche von 0,5 m2. Heftiges Reiben oder Polieren sind nicht erforderlich. Wenn keine glänzende Oberfläche erwünscht ist, gehe zu Schritt 4.

- Wenn eine hochglänzende Oberfläche erwünscht ist, z.B. bei der FRP Form-teilherstellung, nimm ein zweites trockenes Baumwolltuch und wische sanft die feuchte Oberfläche trocken. Sobald trocken, gehe zu angrenzenden Flächen. Heftiges Reiben oder Polieren sind nicht erforderlich.

- Wiederhole diese Schritte bis die ganze Form vollkommen beschichtet ist. Sorge dafür, daß die bearbeiteten Flächen gut überlappen, um Fehlstellen auszuschließen.

- Nach dem Auftragen warte etwa 15 Minuten ab, bis die Schicht unter dem Einfluß der Luftfeuchtigkeit ausgehärtet ist.

- Wiederhole diese Schritte (1-5) für weitere 2 Beschichtungen (insgesamt also 3).

- Nach dem Trocknen warte mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur vor dem Auftrag weiterer Trennmitteldeckschichten.

Trennmitteldeckschichten

Der Formversiegler kann verwendet werden als Primer für jedes andere Marbocote Trennmittel, wie z.B. 75 ECO, 625 X ECO und viele andere – siehe die diesbezüglichen Datenblätter

Verpackung

- 1 liter Kanister

- 5 Liter Kanister                                       31/1/03